Додаток 3

до Правил будови та експлуатації технологічних трубопроводів енергетичних  підприємств України

Максимальна допустима температура сталей в середовищах,

які вміщують водень (ºС)

| Марка сталі | Температура (ºС) при парціальному тиску водню, МПа (кгс/см²) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5 (15) | 2,5 (25) | 5 (50) | 10 (100) | 20 (200) | 30 (300) |
| 20, 20ЮЧ, 15ГС, 16ГС, 09Г2С, 10Г2 | 290 | 280 | 260 | 230 | 210 | 200 |
| 14ХГС | 310 | 300 | 280 | 260 | 250 | 240 |
| 30ХМА, 15ХМ, 12Х1МФ, 20Х2МА | 400 | 390 | 370 | 330 | 290 | 260 |
| 20Х2МА | 480 | 460 | 450 | 430 | 400 | 390 |
| 15Х1М1Ф | 510 | 490 | 460 | 420 | 390 | 380 |
| 22Х3М | 510 | 500 | 490 | 475 | 440 | 430 |
| 18Х3МФ | 510 | 510 | 510 | 510 | 500 | 470 |
| 20Х3МВФ, 15Х5М, 15Х5М-III, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 03Х17Н14М3, 08Х17Н15М3Т, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |

Продовження  додатка  3

Максимально допустимі парціальні тиски вуглецю

| Типи сталі | Парціальний тиск, МПа ( кгс/см²) при температурі, (ºС) |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 100 | вище 100 |
| Вуглецеві і низьколеговані, які містять хром до 2% | 24 (240) | - |
| Низьколеговані, які містять хром вище 2% до 5% | - | 10 (100) |
| Корозійностійкі сталі аустенітного класу | - | 24 (240) |

Максимально допустимі температури застосування сталей у середовищах, які вміщують аміак (ºС)

| Марка сталі | Температура (ºС) при парціальному тиску аміаку, МПа ( кгс/см²) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Св.1 (10) до 2 (20) | Св.2 (20) до 5 (50) | Св.5 (50) до 8 (80) |
| 20, 20ЮЧ, 15ГС, 16ГС, 09Г2С, 10Г2 | 300 | 300 | 300 |
| 14ХГС, 30ХМА, 15ХМ, 12Х1МФ | 340 | 330 | 310 |
| 15Х1М1Ф, 20Х2МА, 22ХЗМ, 18ХЗМВ, 15Х5М, 20ХЗМВФ, 15Х5М-ІІІ | 360 | 350 | 340 |
| 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 03Х17Н14МЗ 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т, 08Х17Н15МЗТ | 540 | 540 | 540 |